委託TGV玻璃製程開發100*100*0.5mm 鑽孔填銅
規格式樣書
1.規格表
	項目
	規格

	玻璃尺寸/型號
	100mm*100mm*0.5mm
EXG玻璃

	鑽孔尺寸
	D=100um

	孔洞數量
	2784 dots

	孔洞型態
	垂直孔洞

	填銅式樣
	實心填銅

	Pitch
	雷射孔洞中心
pitch : 1000um

	片數
	10片

	其他項目
	(1) 可符合工研院電光所G2.5實驗室後續光阻製程
(2) 目檢四邊四角無破片/缺角
孔洞無延伸裂痕


2.圖面
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	100*100mm 0.5mm EXG玻璃, 包含9個陣列,共2784vias 
訂單確認後將由ITRI提供dxf.圖檔
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