委託TGV玻璃製程開發100*100*0.5mm 鑽孔填銅

規格式樣書

1.規格表

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 玻璃尺寸/型號 | 100mm*100mm*0.5mm EXG玻璃 |
| 鑽孔尺寸 | D=100um |
| 孔洞數量 | 2784 dots |
| 孔洞型態 | 垂直孔洞 |
| 填銅式樣 | 實心填銅 |
| Pitch | 雷射孔洞中心 pitch : 1000um |
| 片數 | 10片 |
| 其他項目 | - 可符合工研院電光所G2.5實驗室後續光阻製程 - 目檢四邊四角無破片/缺角 孔洞無延伸裂痕 |

2.圖面

100*100mm 0.5mm EXG玻璃, 包含9個陣列,共2784vias 訂單確認後將由ITRI提供dxf.圖檔