委託TGV玻璃製程開發100*100*0.7mm 鑽孔填銅
規格式樣書
1.規格表
	項目
	規格

	玻璃尺寸/型號
	100mm*100mm*0.7mm

	鑽孔尺寸
	D=100um

	孔洞數量
	有三種TGV開發pattern

	孔洞型態
	垂直孔洞

	填銅式樣
	實心填銅

	TGV填銅
	TGV上/下方單層
TGV填銅

	數量
	共15片(包含TGV,填銅製程)

	其他項目
	(1) 可符合工研院電光所G2.5實驗室後續光阻製程
(2) 目檢四邊四角無破片/缺角
孔洞無延伸裂痕


2.圖面
	預計包含三種pattern圖面，於下單後將提供DXF圖檔與確認 (如下圖)
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