委託TGV玻璃製程開發100*100*0.7mm 鑽孔填銅

規格式樣書

1.規格表

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 玻璃尺寸/型號 | 100mm*100mm*0.7mm |
| 鑽孔尺寸 | D=100um |
| 孔洞數量 | 有三種TGV開發pattern |
| 孔洞型態 | 垂直孔洞 |
| 填銅式樣 | 實心填銅 |
| TGV填銅 | TGV上/下方單層 TGV填銅 |
| 數量 | 共15片(包含TGV,填銅製程) |
| 其他項目 | - 可符合工研院電光所G2.5實驗室後續光阻製程 - 目檢四邊四角無破片/缺角 孔洞無延伸裂痕 |

2.圖面

預計包含三種pattern圖面，於下單後將提供DXF圖檔與確認 (如下圖)