SCM440金屬試片/試棒成型加工與表面處理

- 依據計畫需求，規劃進行不同尺寸、幾何形狀及表面條件之SCM440金屬試片/試棒成型加工。進行塗裝與表面處理之前置作業，包含溶劑化學脫脂、表面清潔及粗糙度調整，使試片表面粗糙度達35 μm以上，供後續防蝕塗裝試驗、塗層劣化特徵分析及檢測技術驗證使用。

- 本案應滿足下列規格要求：

| 項次 | 規格敘述 |
| --- | --- |
| 01 | - 方形試片 (厚度*寬度*長度 mm) - 產品成型與加工:SCM440 [13x40x40、13x40x35、16x60x60、13x30x330] - 塗裝與表面處理: (1) 遵循國際 AMPP 協會技術指引，SSPC-SP1/ISO 8504-3雙軌溶劑化學脫脂程序，以重構臨界表面自由能並阻絕非可視性污染物。 (2) 粗糙度: 依ASTM D4417 Method B測試達35um以上。 (3) 人員資格: 試片處理過程需有NACE CIP Level 1以上之合格證照人員進行品管尤佳。 |
| 02 | - 圓形試棒 - 產品成型與加工:SCM440 [⌀32x13、⌀19x330] - 塗裝與表面處理: (1) 遵循國際 AMPP 協會技術指引，SSPC-SP1/ISO 8504-3雙軌溶劑化學脫脂程序，以重構臨界表面自由能並阻絕非可視性污染物。 (2) 粗糙度: 依ASTM D4417 Method B測試達35um以上。 (3) 人員資格: 試片處理過程需有NACE CIP Level 1以上之合格證照人員進行品管尤佳。 |

驗收方式：上述規格敘述需全數達成。(因配合執行時程需求，廠商可於加工地點拍攝成品照片回傳、提供相關佐證資料予需求者確認，以利後續驗收作業)