[image: image3.png]TR

Industrial Technology
Recearch Inctitute.





高功率電解槽陽極組件請購案
· 規格/功能需求：
A. 規格：陰離子交換膜(AEM)水電解槽專用之陽極電極材料

	　
	品項
	尺寸規格
	材料
	參數

	1
	電極基材
	直徑10.0 cm圓形(面積為63.6cm2), 公差 ± 1 mm
	鎳金屬纖維氈
	厚度0.5 mm, 公差 ± 0.05 mm

	2
	觸媒材料
	均勻披覆於基材表面
	NiFe LDH為前驅物之非貴金屬觸媒
	觸媒承載量2.7 ± 0.5 mg/cm2 

	3
	觸媒披覆製程
	噴塗
	A. 溶劑: 水+異丙醇(IPA)
B. 黏結劑: Nafion水溶液

	　


B. 電極成品須符合下列條件:
	　
	品項
	規格
	參數條件

	1
	三極式電極測試(抽樣檢測)
	過電位: 參照ITRI所提供之標準電極片, 過電位需比標準片低2 %(iR補償需≦85%), 且滿足以下數據: 
A. 過電位< 300mV@ 50 mA/cm2
B. 過電位< 350 mV@ 200 mA/cm2, 且在為期5日的測試中, 過電位差異<5 %.
	A. 參考電極：Hg/HgO 
B. 電解液 1 M KOH水溶液

C. 測試溫度25° C

D. 測試方法：線性電位掃描法(LSV)

	2
	電極厚度

(含觸媒層與基材)
	0.5 mm, 公差 ± 0.05 mm
	　


C. 需求數量: 共190片
D. 保存條件: 由廠商提供可攜式真空乾燥器(Vacuum Desiccator)儲存電極成品.(如下方圖示或具類似功能之容器亦可)
[image: image1.png]



· 檢測/驗收標準：
· 依採購規範內容，逐項進行驗收

· 交貨期：115年10月30日前
· 訓練：□有(無
· 保固：□有(無
· 廠商交付文件：□有(無

· 工作環境及安全衛生注意事項：□有(無

· 其他：□有(無

· 廠商資格條件：□有(無特別要求,如需特別要求廠商必須具備.
[image: image2.png]



財物類_採購規範書參考格式.doc


[image: image3.png]